BAREME DES TEMPS DE PRESSAGE INDICATIFS

Pour le contreplaque UF et MUF

| Epaisseur Contreplaque | # Collage UF | # Collage MUF |
| --- | --- | --- |
| 4 mm | 4 min | 4 min |
| 5 mm | 5 min | 5 min |
| 6 mm | 6 min | 6 min |
| 8 mm | 7 min | 7 min |
| 10 mm | 9 min | 8 min |
| 12 mm | 10 min | 9 min |
| 15 mm | 13 min | 11 min |
| 18 mm | 16 min | 14 min |
| 19 mm | 17 min | 15 min |
| 20 mm | 18 min | 16 min |
| 22 mm | 20 min | 18 min |
| 25 mm | 22 min | 20 min |
| 30 mm | 26 min | 23 min |
| 35 mm | 30 min | 27 min |
| 40 mm | 35 min | 30 min |

Les temps de pressage indicatifs ci-dessus sont calcules a base de la temperature de presse a chaude de 105 a 110 C.

Les temps de pressage indicatifs ci-dessus se basent au dosage de 1 part de durcisseur (NH4Cl) et 1 part de retardant (hexamine) contre 100 parts de resines en poudre. Les temps de cuisson peut etre reduits par l’augmentation de durcisseur.

Les temps de pressage indicatifs ci-dessus pour le collage MUF aussi dependent du contenu de MF dans le mélange ainsi que l’utilisation eventuelle d’autres composants (p.ex. le resorcinol).