INSTRUCTIONAL PRESSING TIMES

For UF and MUF Plywood

| Plywood Thickness | # UF Gluing | # MUF Gluing |
| --- | --- | --- |
| 4 mm | 4 min | 4 min |
| 5 mm | 5 min | 5 min |
| 6 mm | 6 min | 6 min |
| 8 mm | 7 min | 7 min |
| 10 mm | 9 min | 8 min |
| 12 mm | 10 min | 9 min |
| 15 mm | 13 min | 11 min |
| 18 mm | 16 min | 14 min |
| 19 mm | 17 min | 15 min |
| 20 mm | 18 min | 16 min |
| 22 mm | 20 min | 18 min |
| 25 mm | 22 min | 20 min |
| 30 mm | 26 min | 23 min |
| 35 mm | 30 min | 27 min |
| 40 mm | 35 min | 30 min |

Above instructional pressing times are based on hot press platen temperature of 105 to 110 C.

Above instructional pressing times are based on a dosage of 1 part by weight of hardener (NH4Cl) and 1 part by weight of retardant (hexamine) against 100 parts by weight of powder resins. Pressing times can be reduced by increasing the amount of hardener.

Above instructional pressing times for MUF gluing also depend on the amount of MF in the mixture as well as possible use of other components (such as resorcinol).