TIEMPOS DE PRENSADO INDICATIVOS

Para contrachapeado UF y MUF

| Espesor contrachapeado | # Encolado UF | # Encolado MUF |
| --- | --- | --- |
| 4 mm | 4 min | 4 min |
| 5 mm | 5 min | 5 min |
| 6 mm | 6 min | 6 min |
| 8 mm | 7 min | 7 min |
| 10 mm | 9 min | 8 min |
| 12 mm | 10 min | 9 min |
| 15 mm | 13 min | 11 min |
| 18 mm | 16 min | 14 min |
| 19 mm | 17 min | 15 min |
| 20 mm | 18 min | 16 min |
| 22 mm | 20 min | 18 min |
| 25 mm | 22 min | 20 min |
| 30 mm | 26 min | 23 min |
| 35 mm | 30 min | 27 min |
| 40 mm | 35 min | 30 min |

Los tiempos de prensado indicativos arriba se basan a la temperatura de prensa a calor de 105 a 110 C.

Los tiempos de prensado indicativos arriba se basan a la cantidad de 1 parte por peso del endurecedor (NH4Cl) y 1 parte por peso del retardante (hexamine) contra 100 partes por peso de las resinas en polvo. Los tiempos de prensado pueden ser reduczidos por un aumento del endurecedor.

Los tiempos de prensado indicativos arriba para encolado MUF tambien dependen tanto del contenido de MF en la mezcla como la utilizacion posible de los otros componentes (el resorcinol, por ejemplo).